Состояние

и развитие микроволновых

методов НК и ТД

А.В. Ковалев	В.И. Матвеев      В.Г. Федчишин   (ЗАО "НИИИН МНПО "Спектр", Москва)

Микроволновые методы и средства неразрушающего контроля и диагностики, имеющие значительные возможности как при самостоятельном исследовании, так и в комплексе с другими физическими методами, находят все более широкое применение.

На практике в основном используется СВЧ-диапазон радиоволн. Область применения методов и приборов постоянно расширяется — от дефектоскопии, толщинометрии, структуроскопии, влагометрии к контролю свойств, качественного состава материалов, виброметрии, диагностике. При этом методы "на отражение" нашли преимущественное распространение как более оптимальные или даже единственно возможные.

Микроволновые методы наиболее эффективны для неразрушающего контроля изделий из неметаллов (керамики, резины, полимеров, композиционных материалов, древесины и др.), составляющих сейчас свыше половины всех изделий. Для контроля обычно используются радиоволны сантиметрового, миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов. При прохождении сквозь прозрачные для них изделия или при отражении от последних в результате интерференции, поглощения и рассеяния структурными элементами изменяются амплитуда, поляризация и спектральный состав волн, возникают скачки и дополнительные набеги фаз, образуются дифракционные картины. В них и содержится необходимая для контроля информация.

Во многих случаях при неразрушающем контроле материалов и изделий достаточно следить за изменением одного параметра, имеющего наиболее важное значение для производства.

Микроволновые методы используются для измерения толщины изделий, диэлектрических покрытий на металле, полупроводниковых пленок и др. При этом наибольшее применение нашли приборы, основанные на амплитудно-фазовом, геометрическом, амплитудном, эллипсометрическом и частотно-фазовом (переменной частоты) методах. Выпущена целая серия микроволновых толщиномеров типа СТ-ПЛ, СТ-21И. СТ-31И с погрешностью не более 3...5 % для контроля толщины огнеупорных ограждений, теплозащитных покрытий, рулонных диэлектрических материалов в производственных условиях при одностороннем доступе.

Среди многих методов сверхвысокочастотная влагометрия занимает особое место, так как СВЧ-методы обладают наиболее высокой чувствительностью, широким диапазоном измерений, не требуют контакта первичного преобразователя с объектом контроля, позволяют определять агрегатное состояние воды и распределение по объему, наиболее просто реализуются в автоматизированных устройствах с высоким быстродействием и надежностью.

Микроволновые методы влагометрии обычно классифицируют по трем признакам: характеру взаимодействия с объектом контроля, выбору информативного параметра и конструктивному исполнению преобразователя влагомера.

В микроволновых методах влагометрии используется теория поглощения энергии электромагнитных волн диполями воды. Если частота низкая, диполи следуют изменениям электромагнитного поля без сдвига фаз, а если частота слишком высока, то диполи не могут следовать изменениям переменного поля и поглощаемая мощность будет нулевой. При промежуточной частоте (в СВЧ-диапазоне) происходит сдвиг фаз между переменным полем и движением диполей. который объясняется потерей энергии, вызванной вязким сопротивлением воды. С практической точки зрения явление поглощения учитывается введением величины tgσ -тангенса угла диэлектрических потерь. Для большинства увлажненных материалов ослабление равно 40 дБ/(г/см2).

Большинство СВЧ-влагомеров применяются для управления технологическими процессами в бумажной, строительной, пищевой, химической, биомедицинской и других отраслях промышленности.

Использование методов основано на контрасте диэлектрических свойств воды и "сухих" (обезвоженных) диэлектрических сред.

В коротковолновой части СВЧ-диапазона (длина волны 10см и менее) зависимость tgσ от частоты имеет максимум, а значения диэлектрической проницаемости ε еще велики. Для сухих материалов области значений ε=1,5...10 и tgσ=10-2...10-4. Таким образом, значения ε воды превышают значения ε сухих материалов на порядок, a tgσ - в сотни и тысячи раз.

Микроволновые влагомеры дают возможность измерять влажность материалов в широком диапазоне значений (от 0,3 до 100 %) с высокой точностью (до 0,1 % при малых влагосодержаниях и до 1 % при влажности до 95 %).

В некоторых случаях для повышения точности влагомера совмещают два режима работы - на прохождение и отражение, используя при этом канал отраженной волны для компенсации или внесения поправок в результат контроля.

Одним из способов подавления влияния мешающих факторов является электрическая перестройка частоты микроволнового генератора с измерением среднего значения информативного сигнала. Для достижения желаемого результата необходимо электрически перестраивать генератор в полосе частот не менее 4...5 ГГц. Используется амплитудный метод обнаружения и индикации влаги в диэлектрических теплозащитных материалах, покрывающих металлические конструкции. Коэффициент отражения радиоволн от диэлектрика с весьма малыми потерями, нанесенного на металл, близок к единице. При наличии влаги (в результате возрастания в диэлектрике потерь) коэффициент отражения от металла резко уменьшается. Для снижения влияния изменений толщины контролируемого материала и зазора между преобразователем и объектом контроля генератор работает в полосе частот, а отраженный сигнал принимается асинхронно, т.е. по среднему значению. На этом принципе разработан один из лучших типов микроволновых влагомеров СВ-10А. примененный на космическом челноке "Буран".

При решении задач дефектоскопии и структуроскопии, как правило, используются одни и те же методы и приборы. Заключение о наличии дефекта в объекте контроля делается по пороговой величине изменения интенсивности результирующего сигнала. Для контроля изделий в режиме на отражение применяются амплитудно-фазовый дифференциальный, поверхностных волн и поляризационный методы.

Схемы многих микроволновых дефектоскопов, основанных на амплитудно-фазовом дифференциальном методе, построены на использовании двойного волноводного тройника в качестве СВЧ-моста. Обычно тройник выполняется с высоким уровнем развязки плеч Е и Н, составляющим величину 60...70 дБ, что определяет высокую чувствительность дефектоскопов. При этом удается обнаружить локальные воздушные включения с размерами 0,05...0,01 длины зондирующей волны в контролируемом изделии. На этом принципе работает дефектоскоп CD-12D (λ= 30 мм).

Метод поверхностных волн основан на анализе этих волн, возбуждаемых в связанных диэлектрических линиях, одной из которых является контролируемый участок объекта, а другой — расположенная параллельно ему активная диэлектрическая антенна. Такой дефектоскоп CD-10AM предназначен для обнаружения дефектов клеевых соединений покрытий из полимерно-композиционных материалов на металле. Рабочая длина волны 8 мм.

Для контроля плотности тонких листовых диэлектрических материалов или приповерхностной плотности толстых изделий применяют метод полного внутреннего отражения, реализуемый при одностороннем доступе к объекту.

Основным элементом схем, реализующих метод, является симметричная призма, основание которой контактирует с исследуемым объектом. На двух боковых гранях устанавливаются идентичные рупорные антенны, заполненные диэлектрическим материалом, аналогичным материалу призмы, для согласования ввода и вывода электромагнитной энергии от генератора к детектору. Чувствительность метода и его аппаратурная реализация в значительной степени зависят от конкретных параметров и типов приемоизлучающих антенн, их взаимного расположения на боковых гранях призмы, а также от параметров   призмы и исследуемого объекта.

Примером реализации радиоволнового метода для контроля приповерхностной плотности блоков и плиток из пеноматериалов и других диэлектриков в диапазоне плотностей 50...350 кг/м³ служит прибор СП-10А. Работа прибора основана на физических явлениях, имеющих место при полном внутреннем отражении электромагнитной волны: проникновении волны в менее плотную среду и продольном смещении максимума отраженного пучка. В результате при угле падения электромагнитной волны, большем критического, и фиксированных положениях передающей и приемной антенн амплитуда принимаемого сигнала изменяется при изменении диэлектрической проницаемости материалов, которая линейно связана с их объемной плотностью.

В производстве полимерно-композиционных материалов и особенно при автоматизированном приготовлении резиновых смесей важное значение приобретает своевременный контроль равноплотности - гомогенности состава материала. Бесконтактный экспресс-контроль гомогенности резиновых и других диэлектрических смесей можно проводить с помощью микроволнового прибора СН-30АФ.

Действие прибора основано на сравнении коэффициентов отражения от двух соседних участков объектов контроля [1].

Чтобы увидеть структуру (текстуру), возможные дефекты и неоднородности в ней, необходима визуализация информации, т.е. пространственное распределение информационных параметров микроволнового излучения в видимое изображение.

Методы визуализации радиоизображений широко применяются в дефектоскопии и структуроскопии. Существует несколько вариантов получения видимого изображения структуры контролируемого изделия с помощью микроволн:

- механическим сканированием объекта одиночными антеннами;

- матричными антеннами;

- линейными антенными устройствами;

- непрерывно преобразующими системами;

- активным зондом;

- реактивным зондом.

Применение механических сканирующих систем обеспечивает последовательное перемещение одиночных зондов (антенн) по законам разложения кадра. Используя системы синхронизации и подавая сигнал от детектора на модулирующее устройство, получают изображение исследуемого объекта в соответствующем масштабе на экране осциллографа, экране телевизионного монитора, дисплее компьютера и т.д.

Системы с механическим сканированием являются наиболее универсальными и позволяют применять разные методы в различных диапазонах радиоволн на отражение или на прохождение (теневым методом). Существенный недостаток заключается в значительном времени формирования радиоизображения, так как разрешающая способность и четкость изображения зависят от шага сканирования, при этом увеличение четкости требует уменьшения шага сканирования, т.е. увеличения цикла получения полного радиоизображения. Поэтому наблюдать быстропротекающие динамические процессы этим методом практически не представляется возможным.

Одним из направлений снижения инерционности преобразования является создание многоканальных систем.

В работе [2] описаны различные устройства визуализации радиоизображений, разработанные в НИИИН.

В 2002 г. разработан радиоинтроскоп с получением цветного радиоизображения (рис. 1) на экране дисплея портативной ЭВМ для визуализации внутренней структуры крупногабаритных изделий сложной формы. В одноканальном датчике 8-миллиметрового диапазона использован геометрический поляризационный метод с механическим сканированием преобразователя относительно объекта контроля (В.И. Матвеев - НИИИнтроскопии: В.Е. Сагач, О.В.Домокеев, Ю.П. Огородников — НПО "Импульс": Л.В. Мякинькова - ЦНИИСМ и др.). Практическое применение разработки показало перспективность этого направления.

Широко используются микроволновые средства для определения параметров движения на небольших расстояниях и за преградами: наличия движущегося объекта, направления движения, скорости перемещения, расстояния до объекта. вибраций, биений сердца, дыхания людей и т.п. Микроволновое излучение, отраженное от живого человека, модулируется движением его тела, грудной клетки и сердца. Процессор, обрабатывающий принятые сигналы, может выделить этот ритмически изменяющийся сигнал слабой мощности на фоне отраженной энергии. В условиях невозмущенной среды удается зафиксировать биение сердца и дыхание людей на расстоянии до 100 м при излучении на частотах 10 и 35 ГГц. С помощью излучения на частоте 2 ГГц удалось идентифицировать присутствие людей за бетонной или кирпичной стеной толщиной до 1 м.

При такой чувствительности  радар будет востребован при оперативном поиске живых людей под руинами и в завалах, а также при поимке террористов или преступников внутри жилых зданий, подвалов и других строений. Радар может быть использован для обнаружения обездвиженных живых людей, пострадавших от нервно-паралитического или другого газа в экстремальных условиях и др.

Рис. I. Радиоизображение структуры оболочки (смена цветовых зон означает изменение уровни принятого сигнала при изменениях плотности: белый цвет — максимальное значение)

Наиболее широкое применение среди разрабатываемых технических средств этого класса получили приборы, использующие доплеровский метод, реализуемый на волновод ном турникетном соединении. В любом случае в нужном направлении излучаются электромагнитные волны круговой поляризации.

Дальнейшее развитие и улучшение параметров указанных радаров                             осуществляется в нескольких направлениях:

- использование узконаправленных антенн;

-применение широкополосных сигналов:

- переход на импульсный режим работы:

- селекционная фильтрация сигналов.

Микроволновые методы и устройства находят все большее применение в обширном арсенале антитеррористических средств диагностики [3]: георадары, детекторы оружия, средства охраны периметров и т. п.

В последние годы в России и за рубежом ведутся интенсивные исследования и разработки в новом перспективном направлении - освоении пока слабо изученного дальнего инфракрасного (субмиллиметрового или терагерцового) диапазона спектра, особенно в его длинноволновой части 1...3 мм (300... 100 ГГц). При этом с использованием бурно развивающихся нанотехнологий могут быть получены качественно новые физические эффекты и в первую очередь при дефектоскопии подповерхностных слоев ограждающих строительных конструкций и других диэлектрических материалов.

Электромагнитные волны указанного диапазона практически полностью отражаются от металлических поверхностей, но при этом могут проникать через тонкие слои пластмасс, строительный гипсокартон, сухую древесину и др. Этот диапазон можно использовать для "просвечивания" неметаллических предметов, где сейчас пока повсеместно используется рентгеновское излучение, однако в отличие от него терагерцовое излучение (по аналогии с тепловым) не опасно для любых биологических объектов, поскольку не приводит к ионизации окружающей среды. Прошедшие или отраженные терагерцовые волны несут в себе ценную информацию о дистанционно исследуемом участке объекта, особенно о наличии в его подповерхностных слоях инородных включений. Все это в целом предопределяет потенциально широкий спектр и актуальность применения технических средств в этом спектральном диапазоне.

В последние годы в ряде зарубежных фирм и в нескольких отечественных организациях ведутся интенсивные работы по созданию указанных твердотельных малогабаритных электронных приемопередающих терагерцовых устройств с использованием зондирующих импульсов пико- и фемтосекундной длительности.

Основные возможные области практического использования

1. Спектроскопия: широкополосный комплексный спектральный анализ, материаловедение, исследование новых (оптических, теплофизических и химических) свойств материалов и веществ, идентификация на высоком уровне составных элементов в сложных структурах.

Оценка в этом диапазоне спектра степени прозрачности, отражательных и поглощательных свойств различных диэлектриков и порошкообразных веществ.

- Когерентная томография и наноскопия. (Перспективное использование в микроэлектронике, биомедицине и др.) В разрабатываемых системах регистрацию и обработку информации предполагается осуществлять с использованием когерентных корреляционных радиооптических методов и Фурье-анализа, что позволит достичь в широком динамическом диапазоне (до 100 дБ) предельно малых значений эквивалентной шумовой мощности (NEP, до 10-16 Вт/Гц1/2) для получения в реальном масштабе времени качественных многомерных разноспектральных изображений объектов с предельным разрешением менее 100 нм. Это позволит осуществить качественный прорыв в области нанотехнологий и обеспечить наивысшую чувствительность и информативность диагностических систем терагерцового диапазона.

- Антитеррористические средства и системы безопасности: обнаружение в КПП аэропортов проносимого скрытого (особенно неметаллического) оружия и вредных веществ (ВВ) под одеждой пассажиров с визуализацией, детальным досмотром и при необходимости документированием ростовой фигуры с производительностью при круговом осмотре не менее 3 чел/мин; досмотр ручной клади и обуви (каблуков и подошв), дистанционная негласная идентификация пластических ВВ, наркотиков, а также опасных отравляющих веществ и биологически активных компонентов.

- Диагностическая и криминалистическая аппаратура. В отличие от существующих промышленных диагностических технологий и технических средств, аналогичные по применению терагерцовые методы и поисковые системы позволят осуществлять более информативную дистанционную дефектоскопию, в том числе томографию многослойных диэлектрических листовых и композитных структур с повышенной проникающей способностью по сравнению с видимым оптическим и инфракрасным излучениями.

Возможность создания ряда субмиллиметровых эндоскопов принципиально изменит этот метод НК и существенно расширит области его практического применения.

Практически реализуемые во всем терагерцовом диапазоне (30 мкм ... 3 мм) функции переноса и суммирования "плоскостных" изображений в принципе позволят осуществлять послойную визуализацию внутренней структуры диэлектрических объектов контроля.

Метод квазиоптического голографического радиовидения (особенно с дополнительным формированием трехмерных изображений) позволяет осуществлять более эффективное обнаружение в поверхностных слоях неметаллических строительных и ограждающих конструкций различных слабоконтрастных и малоразмерных дефектов структуры, искусственных вложений и закладок, протяженных тонких проводников и т.п.

Рис. 2. Радиоизображение тонкого протяженного проводника, размещенного в оптически непрозрачном материале на глубине около 10 мм

5. Неразрушающий контроль: традиционное применение терагерцовых устройств для дефектоскопии тонкопленочных материалов и наноструктур - металлических, полупроводниковых, диэлектрических, композиционных и др.

Возможны и другие многочисленные применения в ближайшем будущем работающих в терагерцовом диапазоне высокоинформативных наблюдательных, досмотровых и диагностических средств.

В НИИИН уже несколько лет проводятся исследования и разработки по использованию терагерцового излучения для диагностики диэлектрических конструкций. Разработана (совместно с ФИРЭ РАН РФ) приемопередающая линейка в 3-миллиметровом диапазоне радиоволн. На рис. 2 в качестве примера приведено полученное с помощью этой линейки радиоизображение визуально не наблюдаемого объекта.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- Неразрушающий контроль: справочник: в 8 т. / под общ. ред. В.В. Клюева. Т. 6. Кн. 3. Радиоволновой контроль / В.И. Матвеев. 2-е изд., испр. М.: Машиностроение, 2006. 842 с.

- Матвеев В.И. История развития радиовидения // Контроль. Диагностика. 2005. № 2. С. 71—76.

- Матвеев В.И. Антитеррористическая диагностика электромагнитными средствами радиоволнового диапазона // Контроль. Диагностика. 2006. № 9. С. 21-30.